技术要求

供货范围：

| 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 除尘布袋 | 800×3600防水防静电耐高温 | 条 | 630 | 涤纶+PTFE |

二、设计条件及性能参数：

1、处理风量：122000m3/h             2、过滤方式：负压外滤式

3、除尘布袋耐温：150℃             4、除尘布袋规格：Φ800×3600

5、袋笼规格：T380×100×50×3600   6、除尘效率：99%

三、设计标准和制造规范

除尘布袋的设计和制造符合现行的相关标准，如下所列：

| 序号 | 标准名称 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GB/T 3820 | 纺织品和纺织品厚度的测定 |
| 2 | GB/T 3923.1 | 纺织品织物拉伸性能第一部分；断裂强力和断裂伸长率的测定采样法 |
| 3 | GB/T 5453 | 纺织品织物透气性的测定 |
| 4 | GB/T 12625 | 袋式除尘器用滤料及除尘布袋的技术条件 |
| 5 | HJ/T 324 | 袋式除尘器滤料 |
| 6 | HJ/T 327 | 袋式除尘器除尘布袋 |

四、相关要求

1、乙方所提供符合本技术协议和现行工业标准的、功能齐全的、全新的优质产品。

2、乙方所提供的产品，必须是技术和工艺成熟先进，并有多台同类产品经过多年连续运行实践，以证明是成熟、安全、可靠的优质产品。

3、乙方所对供货范围内的除尘布袋负有质量责任（即包括外购的PPS纤维产品）,克重550g/m2。

4、乙方须执行本协议所列的的各项现行标准，本协议未提及的内容均应满足或优于本技术协议所列国家标准、冶金行业标准和有关国际标准。

5、除尘布袋缝纫工艺要求采用ptfe线，同时袋口必须加强，针脚间距10公分不得低于30针，耐酸碱腐蚀。

6、除尘布袋出厂前必须进行出厂检验，并提供相应的出厂检验报告及合格证，作为产品质量的证明文件。

7、包装运输

7.1 材料的包装应符合API672/JB4113标准的规定，并采取相应的防雨，防潮措施。

7.2 产品运输应适应于运输要求，符合国家有关规定及标准。运输途中造成的丢失、损坏全部由乙方承担

8、供货时需提供发货单（产品合格证、质量检验证、出厂合格证、供货清单）

9、乙方供货的除尘布袋保证与甲方现有的布袋具有完全互换性。

10、除尘布袋安装时乙方有义务进行指导安装

五、质量性能保证

1、质保期：4个月，自甲方上线使用之日起开始计算。在质保期内因除尘布袋质量问题产生的损坏由乙方承担全部责任。

2、除尘布袋整体更换后，保证布袋除尘器烟气排放口粉尘排放浓度（在质保期内）低于10㎎/Nm³。

六、技术联系人  吕震：18963419337